DIN 11850-1999

«Трубы из коррозионно-стойкой стали для пищевой, химической и фармацевтической промышленности»

Содержание

Страница

1.Область применения	1

2.Нормативные ссылки	1

3.Размеры, соединение труб	3

4.Обозначение, данные, указываемые при заказе	4

5.Материал	5

6.Качество поверхности и исполнение	5

7.Испытание	5

8.Маркировка	6

Приложение А (информативное)

Аналогичные материалы согласно стандартам DIN, EN и ASTM	8

Приложение Б (информативное)

Указания по применению	8

Приложение Б (информативное)

Библиография	10

1	Область применения

Данный стандарт распространяется на размеры, материалы, качество внутренней и наружной поверхности и маркировку сварных труб из коррозионно-стойких сталей для систем трубопроводов в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Он распространяется в отношении объема испытаний и типа исполнения в сочетании с DIN 17457, класса испытаний 1 и приособой договоренности класса испытаний 2 для сварных труб. В отношении материалов он действует в сочетании с DIN EN 10088-1.

2	Нормативные ссылки

Данный европейский стандарт содержит положения из других публикаций в виде жестких или плавающих ссылок. Эти нормативные ссылки цитируются в соответствующих местах текста, а публикации приводятся ниже. При жестких ссылках последующие изменения или пересмотры любой из этих публикаций относятся к данному европейскому стандарту лишь в том случае, если они включены в него в результате изменения или пересмотра. При плавающих ссылках действует последнее издание публикации, принимаемой во внимание.

DIN 4768 Шероховатость поверхностей. Термины, определения и условия измерения параметров шероховатости Ra, Rz, Rmax с помощью электрических контактных профилометров

DIN 11851 Патрубки резьбовые, конические насадки, шлицевые накидные гайки, уплотнительные кольца для резьбовых соединений труб из коррозионно-стойкой стали под завальцовку и приварку для пищевой, химической и фармацевтической промышленности

DIN 11864-1 Фитинги для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Часть 1. Асептические трубные резьбовые соединения из нержавеющей стали для сварки

DIN 11864-2 Фитинги для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Часть 2. Асептические трубные фланцевые соединения из нержавеющей стали для сварки

DIN 174571) Трубы круглого сечения из коррозионно-стойких аустенитных сталей специального назначения. Технические условия поставки

DIN 32676 Соединения клеммовые труб из нержавеющей стали для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Конструктивное исполнение для сварки

DIN EN 10088-1 Стали нержавеющие. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей. Немецкая версия EN 10088-1:1995

DIN EN 10088-2 Стали нержавеющие. Часть 2. Технические условия поставки листовой и полосовой стали общего назначения. Немецкая версия EN10088-2:1995

DIN EN 10204 Изделия металлические. Типы документов по контролю (содержит DIN EN 10204/А1:1995). Немецкая версия EN 10204:1991+EN 10204:1995

DIN EN ISO 1127 Трубы из коррозионно-стойкой стали. Размеры. Допуски и условная масса на единицу времени (ISO 1127:1992). Немецкая версия EN ISO 1127:1996

3	 Размеры, соединение труб

Размеры и предельные отклонения от размеров труб представлены в табл. 1.

3.1	Размеры и предельные отклонения от размеров труб

1)Данный стандарт будет заменен впоследствии европейским стандартом, который существует в настоящее время как Е DIN EN 10217-7.

###### Таблица 1. Размеры и предельные отклонения

Размеры в миллиметрах

| Номинальный внутренний диаметр DN |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр трубы | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения1 | ±0,1 |  | ±0,11 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,2 | + 0,26 |  |  |  |  |  |  |
| Ряд 1 | Толщина стенки | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения2 | ±0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес кг/м (7,97 кг/дм3) | 0,27 | 0,42 | 0,51 | 0,66 | 0,82 | 0,97 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный диаметр трубы | 13 | 19 | 23 | 29 | 35 | 41 | 53 | 70 | 85 | 104 | 129 | 154 | 204 |
|  | Предельные отклонения1 | ±0,1 |  | ±0,12 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,21 | ±0,27 | + 0,35 | +0,43 | ±0,78 | ±0,97 | ±1,18 | ±1,53 |
| Ряд 2 | Толщина стенки | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения2 | ±0,15 |  |  |  |  |  |  | ±0,2 |  |  |  |  |  |
|  | Вес кг/м (7,97 кг/дм3) | 0,43 | 0,66 | 0,81 | 1,03 | 1,26 | 1,5 | 1,9 | 3,43 | 4,16 | 5,03 | 6,36 | 7,49 | 10,12 |
|  | Наружный диаметр трубы | 14 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения1 | ±0,1 |  | ±0,12 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,21 | ±0,27 |  |  |  |  |  |  |
| Ряд З | Толщина стенки | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельные отклонения2 | ±0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес кг/м (7,97 кг/дм3) | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |
| В предельных отклонениях для наружного диаметра учтена некруглость. Наиболее приемлемые предельные отклонения для наружных диаметров труб и толщины стенки (например, для орбитальной сварки) согласуются отдельно. Концы труб гладкие и без заусенец. 1) Согласно DIN EN ISO 1127, класс допусков D4 (включительно до DN 80), класс допусков D3 (начиная от DN 1 00). 2) Согласно DIN EN ISO 1127, класс допусков Т5 (толщина стенки мм), Т4 (толщина стенки 1,5 мм) и ТЗ (толщина стенки 2 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Соответствующие трубные соединения

Применяемые трубные соединения представлены в табл. 2.

##### Таблица 2. Трубные соединения

| Наименование | Указание |
| --- | --- |
| Трубное резьбовое соединение согласно DIN 1 1851 | для завальцовки и глухой приварки |
|  | для глухой приварки |
| Асептическое трубное резьбовое соединение согласно DIN 11864-1 | для глухой приварки |
| Асептическое трубное фланцевое соединение согласно DIN 11864-2 |  |
| Клеммовые соединения |  |

4	Обозначение, данные, указываемые при заказе

4.1	Обозначение

Обозначение для труб согласно данному стандарту должно содержать:

- наименование (труба);

- номер данного стандарта (DIN 11850);

- характеристические размеры трубы (наружный диаметр трубы х толщину

стенки согласно табл. 1);

- номер стандарта, касающийся указаний относительно испытаний (сварные

трубы согласно DIN 17457 класс испытаний 1 или класс испытаний 2);

- номер материала марки стали согласно DIN EN 10088-1;

- условное обозначения исполнения (согласно табл. 4).

Обозначение трубы с наружным диаметром = 40мм и толщиной стенки = 1мм согласно указаниям по испытаниям DIN 17457 РК из материала 1.4301, качество поверхности BD:

Труба DIN 11850 - 40 х 1 - DIN 17457 - РК1 - 1.4301 - BD

4.2	Данные, указываемые при заказе

При заказе помимо обозначения согласно п. 4.1 указывают желаемое количество (например, общую длину поставки).

При заказе необходимо указать следующие частности:

- светлый отжиг или травление, условное обозначение исполнения согласно табл. 4;

- длина поставки или фиксированная длина с указанием допуска;

- документ по испытанию материала согласно DIN EN 10204.
Обозначение заказа на 1000 м сварных труб, качество поверхности ВС,
подвергнутых светлому отжигу, с наружным диаметром труб = 40 мм и толщиной стенки = 1мм, фиксированной длиной 6000 мм (+0) мм, с предельными отклонениями согласно DIN EN ISO 1127, в соответствии с указанием относительно испытания DIN 17457 из материала 1.4404 и документ по испытанию 3.1 В согласно DIN EN 10204: 1000 м труб DIN 11850 - ВС - светлый отжиг -40х1х6000(+50) мм - DIN 17457 - РК 1-1.4401-3.1В

## 5 	Материал

Применяются марки стали по табл. 3.

### Таблица 3. Марки стали

| Стандартные материалы |  |
| --- | --- |
| Марки стали согласно DIN EN 10088-1 и DIN EN 10088-2 |  |
| Условное обозначение | Номер материала |
| X5CrNil8-10 | 1.4301 |
| X2CrNil8-9 | 1.4307 |
| X2CrNiMol7-12-2 | 1.4404 |

Для сравнения этих материалов с материалами согласно ASTM см. информативное Приложение А.

Допускается применение других материалов согласно DIN EN 10088-1 и DIN EN 10088-2, однако это необходимо согласовать отдельно

6	Качество поверхности и исполнение См. табл. 4.

7	Испытание

Трубы согласно данному стандарту подвергают испытанию согласно стандарту DIN 17457, класс испытаний 1 или 2. Дополнительно путем измерения, как минимум, шероховатости в продольном направлении на партию испытаний следует установить, соблюдены ли значения Ra согласно табл.3.

Измерение шероховатости проводят на конце трубы, отступив от конца 5 мм, на общем измерительном отрезке 4 мм согласно DIN 4768:1990-05, табл. 3. Необходимо измерять при необходимости область шва и внутреннюю поверхность трубы и, соответственно, задокументировать в протоколе приемки.

Для труб, шлифованных снаружи, исполнений CD и BD измерения шероховатости следует проводить в том же объеме, отступив от конца трубы не наружной поверхности минимум на 100 мм.

При визуальном обнаружении особенностей следует проводить дополнительные испытания.

8	Маркировка

Каждая труба, поставляемая согласно данному стандарту, имеет четкую и стойкую маркировку на конце трубы, содержащую:

- знак изготовителя,

- размер согласно табл.1,

- марку стали (номер материала) согласно табл. 3,

- условное обозначение по табл. 4 для исполнения труб,

- Рк1 или Рк2 для класса испытаний 1 или класса испытаний 2,

- для труб класса испытаний 1 номер плавки,

- для труб класса испытаний 2 номер трубы и номер плавки или условное обозначений этого,

- знак лица, проводившего испытание.

При заказе может быть согласована маркировка по всей длине трубы.

#### Таблица 4. Качество поверхности внутри и снаружи

| Метод изготовления | Состояние термообработки 1) | Качество поверхности |  | Условное обозначение исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутри | снаружи |  |
| Сварные, согласно правилам испытаний | Без термической обработки | Протравлена, в соответствии с типом исполнения klg согласно DIN 17457, среднее значение шероховатости2) Ra < 0,8мкм, область сварного шва Ra < 1 ,6мкм | Протравлена, тип исполнения klg согласно DIN 17457 | СС |
|  |  |  | Шлифована Ra < 1,0 мкм | CD |
|  | Термически обработано | Прокалена и протравлена или подвергнута светлому отжигу, в соответствии с типом исполнения k2g, k3g, ¦1g или ¦2g согласно DIN 17457 среднее значение шероховатости2) < 0,8мкм, область сварного шва < 1,6 мкм | Прокалена и протравлена или подвергнута светлому отжигу, тип k2, k3, ¦1 или 2 согласно DIN 17457 | BC3) |
|  |  |  | Шлифована, Ra < 1,0 мкм | BD3) |
| 1) Если трубы предусмотрены для дальнейшей обработки с формоизменением (например, гибка), трубы предпочтительно заказывать в термообработанном состоянии. 2) Сварной шов выравнивают вровень с толщиной стенки. Недопустимо наслаивание присадки для сварки и основного материала. Указанные средние значения шероховатости измеряют в продольном направлении. Измерение шероховатости поперек сварного шва может быть согласовано отдельно. 3) При исполнении ВС и BD дополнительно указывают, подвергнута ли труба светлому отжигу или протравлена до матового состояния (см. п. 4.2). |  |  |  |  |

Приложение А

(информативное)

| Номер материала | Стандарт | С < | Si < | Mn < | Pmax. | S < | N< | Cr | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4301 | DIN EN 10088-2 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 17,0 19,5 | — | 8,0 10,5 |
| 304 | ASTM А240 | 0,08 | 0,75 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 18,0 20,0 | — | 8,0 10,5 |
| 1.4307 | DIN EN 10088-2 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 17,0 19,5 | — | 8,0 10,0 |
| 304L | ASTM А240 | 0,03 | 0,75 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 18,0 20,0 | — | 8,0 12,0 |
| 1.4404 | DIN EN 10088-2 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 16,5 18,5 | 2,0 2,5 | 10,0 13,0 |
| 316L | ASTM A240 | 0,03 | 0,75 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 16,0 18,0 | 2,0 3,0 | 10,0 14,0 |

Аналогичные материалы согласно стандартам DIN, EN и ASTM

Приложение В

(информативное)

Указания по применению

1. при комнатной температуре (и 20°С)

Трубы согласно данному стандарту могут применяться при нагрузке в состоянии покоя при комнатной температуре до указанных в табл. В.1 давлений согласно DIN 2413-1:1993-10, область действия I.

Таблица В.1. Допустимые давления при комнатной температуре 20°С

| Номинальный внутренний диаметр DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимые давления для труб в барах эах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряд 1 | 255 | 170 | 135 | 105 | 90 | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| Ряд 2 | 355 | 240 | 200 | 155 | 130 | 110 | 85 | 85 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 |
| Ряд З | 435 | 305 | 255 | 205 | 170 | 145 | 110 | - | - | - | - | - | - |

Допустимые давления были рассчитаны для сварных труб с расчетным значением номера материала 1.4301 согласно DIN EN 10088-2, форма изделия С (холодная лента) с учетом использования допустимого расчетного напряжения 100% в сварном шве.

2. при комнатной температуре

Таблица В.2. Допустимые давления при комнатной температуре 150°С

| Номинальный внутренний диаметр DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимые давления для труб в барах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряд 1 | 190 | 125 | 100 | 80 | 64 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Ряд 2 | 260 | 180 | 145 | 115 | 95 | 80 | 60 | 65 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| Ряд З | 325 | 225 | 190 | 150 | 125 | 105 | 80 | - | - | - | - | - | - |

Приложение С

(информативное)

Библиография

DIN 11852 Фитинги из нержавеющей стали, тройники, колена для оборудования по

производству продуктов питания

DIN 2413-1 Трубы стальные. Расчет толщины стенок на внутреннее давление

DIN 2413-2 Трубы стальные. Расчет толщины стенок колена трубы на внутреннее

давление